Блочный высокопористый ячеистый палладиевый катализатор в процессе жидкофазного гидрирования дибензальацетона

Грунский Владимир Николаевич

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, профессор, зав. кафедрой Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–91–45;

e-mail: oxt@muctr.ru, oxt2011@mail.ru

Беспалов Александр Валентинович

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, профессор,  профессор кафедры Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–87–61;

e-mail: oxt2011@mail.ru

Давидханова Мария Григорьевна

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, доцент, доцент кафедры Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–90–63;

e-mail: oxt2011@mail.ru

Румянцева Ольга Викторовна

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, м.н.с. кафедры Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–90–63;

e-mail: oxt2011@mail.ru

Ключевые слова: высокопористый ячеистый палладиевый катализатор, наночастицы палладия, жидкофазное гидрирование, дибензальацетон, ИК-спектроскопия, ПМР-спектроскопия.

Синтезирован блочный высокопористый ячеистый палладиевый катализатор, модифицированный наночастицами палладия. В качестве носителя для палладиевого катализатор предложен керамический высокопористый ячеистый материал, в качестве активной подложки предложен алюмозоль, а активного каталитического компонента – металлический палладий. Обсуждается методика модифицирования палладиевого катализатора наночастицами палладия. Проведен процесс гидрирования дибензальацетона на синтезированном катализаторе в термостатированном манометрическом реакторе с перемешивающим устройством при различных температурах и изменении начального давления водорода. Показано, что на блочном высокопористом ячеистом палладиевом катализаторе, модифицированном наночастицами палладия, возможно гидрирование бензальацетона. ИК– и ПМР–спектры подтверждают полное гидрирование этиленовых связей в дибензальацетоне.

Библиография

1.	Асланов Л.А., Валецкий П.М., Волков В.В., Григорьев М.Е. Катализатор селективного гидрирования органических соединений и способ его получения. Патент РФ № 2366504, 2009.

2.	Збарский В.Л., Козлов А.И., Ильин А.С., Комаров А. А. , Грунский В. Н.  Жидкофазное восстановление нитробензола на блочных ячеистых катализаторах // Хим. пром-сть сегодня. 2005. №3. С.14–18.

3.	Жилин В.Ф., Збарский В.Л., Козлов А.И. Восстановление ароматических нитросоединений. М.:РХТУ им. Д.И. Менделеева.2004. C 92.

4.	Козлов А.И., Татаринова И.Н., Беспалов А.В., Грунский В.Н. Жидкофазное восстановление 2′,4′,4-ТНБА на блочном ячеистом катализаторе// Хим. пром-сть сегодня. 2006. №6. С.18-20

5.	Сульман Э. М. Селективное гидрирование ненасыщенных кетонов и ацетиленовых спиртов // Успехи химии. 1994. Т. 63, №11. С. 981-987

6.	Ревина А.А., Козлов А.И., Кезиков А.Н., Грунский В.Н., Магомедбеков Э.П. Способ жидкофазного каталитического алкилирования анилина. Патент РФ № 2270831, 2006.

7.	Ревина А.А. Система модифицирования объектов наночастицами. Патент РФ № 2212268, 2001.

8.	Козлов А.И. Блочные ячеистые катализаторы в жидкофазных процессах восстановления и нитрования ароматических соединений. Дис. док. технич. наук. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2006. C 348.

9.	Гауптман Н.В., Грефе Ю.А, Ремане В.Ф. Органическая химия.// М.: "Химия".1979.

10.	Мищенко К.П., Равдель А.А. Краткий справочник физико-химических величин.// М.: Химия. 1974.

Структурно-механические характеристики полифункциональных высокопористых блочно-ячеистых материалов на основе оксидной керамики

Гаспарян Микаэл Давидович

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева,

ведущий научный сотрудние кафедры Общей химической технологии, кандидат технических наук.

Тел. раб. 8-499-978-90-63; e-mail: migas56@yandex.ru

Грунский Владимир Николаевич

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, профессор, зав. кафедрой Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–91–45;

e-mail: oxt@muctr.ru, oxt2011@mail.ru

Беспалов Александр Валентинович

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, профессор,  профессор кафедры Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–87–61;

e-mail: oxt2011@mail.ru

Давидханова Мария Григорьевна

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, доцент, доцент кафедры Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–90–63;

e-mail: oxt2011@mail.ru

Попова Нелля Александровна

# Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, старший преподаватель кафедры химической технологии керамики и огнеупоров

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–90–63;

e-mail: oxt2011@mail.ru

Харитонов Николай Иванович

Российский химико–технологический университет имени Д.И. Менделеева, доцент кафедры Общей химической технологии

Адрес: 125047, Москва, А–47, Миусская пл., 9.

Тел. раб. 8 (499) 978–90–63;

e-mail: oxt2011@mail.ru

Ключевые слова: высокопористый проницаемый блочно-ячеистый материал, структурно-механические характеристики, удельная внешняя объёмная поверхность, оксидная керамика.

В статье представлены результаты определения структурно-механических характеристик блочных высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ) на основе оксидной керамики (оксид алюминия, оксид магния, частично стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония, алюмомагнезиальной шпинели и высокоглиноземистой фарфоровой массы. Показано, что такие структурно-механические характеристики, как внешняя порозность, удельная внешняя объёмная поверхность, средняя плотность, механическая прочность, объемная усадка блочных высокопористых проницаемых ячеистых материалов (ВПЯМ) с использованием шликера на основе оксидной керамики зависят от размера ячейки исходной полимерной полиуретановой матрицы (ППУ), фракционного состава и содержания инертного наполнителя. Для развития внешней поверхности синтезированных ВПЯМ предложена композиционная подложка, состоящая из смеси алюмозоля и кремнезоля.

Библиография

1. Гаспарян М.Д., Грунский В.Н., Беспалов А.В., Давидханова М.Г., Кабанов А.Н., Лукин Е.С., Попова Н.А., Харитонов Н.И. Синтез полифункциональных высокопористых блочно-ячеистых материалов на основе оксидной керамики //  Огнеупоры и техническая керамика. 2016. № 6. С. 1-7.

2. Gibson, L. J., Ashby M. F. Cellular Solids: Structure and Properties. 2nd Edition. United Kingdom: Cambridge University Press, 1997. 528 p.

3. Buciuman F.C., Kraushaar-Czametzki B. Ceramic foam monoliths as catalyst carriers. 1.Adjustment and description of morfology. Industrial Engineering Chemistry Research. 2003. V. 42. p. 1863-1869.

4. Incera Garrido G. Mass and momentum transfer upon flow through solid sponges: Dissertation (PhD thesis). University of Karlsruhe. 2009. 162 p.

# 5. Пористые проницаемые материалы. Справ. изд./ Белов С.В. [и др.]. М.: Металлургия, 1987. 335 с.

6. Richardson J.T., Peng Y., Remue D. Properties of ceramic foam catalyst supports: pressure drop // Applied Catalysis A: General. 2000. V. 204. № 1. P. 19-32.

7. Moreira E.A., Innocentini D.M., Coury J.R. Permeability of ceramic foams to compressible and incompressible flow // Journal of European Ceramic Society. 2004. V. 34. P. 3209-3218.

8. Кулаков С.В. Моделирование структуры высокопористых ячеистых материалов // Перспективные материалы. 2000. № 3. С. 22-26.

9. Грунский В.Н. Малообъёмные блочные каталитические системы ячеистой структуры с развитой регулируемой внешней поверхностью: дис. докт. техн. наук. М., 2009. 329 с.

К вопросу о взаимодействии боратов с моно- и диэтаноламинами

Степина Ирина Васильевна

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, доцент кафедры общей химии Адрес: 129337, Москва, Ярославское ш., 26; e-mail: sudeykina@mail.ru

Кляченкова Ольга Александровна

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, инженер кафедры общей химии Адрес: 129337, Москва, Ярославское ш., 26; e-mail: olchik805@mail.ru

Ключевые слова. Фенилборная кислота, моноэтаноламин, диэтаноламин, боразотные соединения, координационная связь, координационное число, ЯМР-спектроскопия, химический сдвиг.

Функциональные боразотные соединения, содержащие четырехкоординированный атом бора, могут быть получены при взаимодействии фенилборной кислоты с аминоспиртами. Такие соединения имеют высокое практическое значение в качестве гидролитически устойчивых модификаторов поверхности целлюлозных материалов.  Методом ЯМР-спектроскопии изучены продукты реакций, образующиеся в системах: фенилборная кислота–моноэтаноламин–вода, фенилборная кислота–диэтаноламин–вода в щелочной среде. При анализе ЯМР 11В спектров обнаружены химические сдвиги, характерные для следующих соединений. В водной среде: моноэтаноламин(N(B)-фенилборат,  диэтаноламин(N(B)-фенилборат; при высушивании продуктов до постоянной массы образуются устойчивые боразотные соединения с четырехкоординированным атомом бора в составе: моноэтиламин(N→B)-фенилборат и диэтиламин(N→B)-фенилборат.

Библиография

1.	Котлярова И.А., Котенева И.В. Влияние моноэтаноламин(NB)-тригидроксибората на биостойкость древесины // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2013. - №34 (53), с.69-74.

2.	Степина И.В., Сидоров В.И., Кляченкова О.А. Биостойкость древесины в присутствии фенилборатов // Строительные материалы. 2014. - №3, с.102-104.

3.	Степина И.В., Кляченкова О.А. Оценка огнезащитной эффективности составов на основе моно- и диэтаноламин(N→B)фенилборатов // Научное обозрение. 2013. - №12, с.79-83.

4.	Котенева И.В., Котлярова И.А., Сидоров В.И., Мясоедов Е.М. О взаимодействии борной кислоты с моно- и диэтаоламинами // Химическая Промышленность сегодня. 2013. №8, с.35-40.

5.	San Diego State University / Chemistry and Biochemistry [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.chemistry.sdsu.edu/research/BNMR/.

6.	Thevenon M.F., Pizzi A. Polyborate ions' influence on the durability of wood treated with non-toxic protein borate preservatives // Holz als Roh - und Werkstoff, 2003, – Vol. 61 (6). – P. 457-464.

Анализ и сравнение методов очистки природного газа от кислых компонентов

Каграманов Георгий Гайкович

доктор технических наук, проф., заведующий кафедры мембранной технологии ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», Россия, Москва

Адрес:125047, Москва А-47, Миусская пл., 9 (1-я Миусская ул. 3);

e-mail: kadri@muctr.ru

Шибанов Игорь Владимирович

Технолог, ООО «Мембраника», Россия, Москва

Адрес:125047, Москва А-47, Миусская пл., 9 (1-я Миусская ул. 3);

e-mail: Igor.Shibanov@7techno.com

Ключевые слова: мембранная технология, характеристики мембран, абсорбция, природный газ, углекислый газ, сероводород, очистка, амины, газоразделение.

Очистка природного от сероводорода и углекислого газа одна из актуальнейших задач, которая имеет различные технологические решения. В основе статьи сравнение мембранной и абсорбционной технологий очистки природного газа от «кислых» компонентов – диоксида углерода, сероводорода и др. Рассмотрены преимущества и недостатки этих технологий, основные ключевые параметры процессов. Мембранная технология предлагается как альтернатива и(или) дополнение абсорбции водными растворами аминов.  Предложен подход к оценке и анализу требуемых значений фактора разделения мембран на основе сравнения технологий по энергетическим параметрам.  При высоком содержание сероводорода и углекислого газа в природном газе использование современных мембран позволяет в разы снизить эксплуатационные затраты на процесс очистки газа от кислых компонентов.

Библиография

1)	Baker R.W. and Kaaeid L. Natural gas processing with membranes: An overview// Ind. Eng. Chem. Res., 2008, v.47, pp 2109-2121

2)	Bhide B. D., Voskericyan A., Stern S. A. Hybrid processes for the removal of acid gases from natural gas //Journal of Membrane Science, 1998, v.140, no. 1, pp27-49.

3)	Bhide B.D., Stem S.A. Membrane processes for the removal of acid gases from natural gas. I. Process configurations and optimization of operating conditions// Journal of Membrane Science, 1993, v.81, pp 209-237

4)	B.D. Bhide, S.A. Stem Membrane processes for the removal of acid gases from natural gas. II. Effects of operating conditions, economic parameters, and membrane properties// Journal of Membrane Science, 1993, v.81, pp 239-252

5)	UOP LLC, W.I. Echt and M.Singh Integration of membranes into natural gas process schemes// A Honeywell company des plaines, IL,  2008 [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.uop.com/ (дата обращения 20.12.15)

6)	Stookey D. J., Graham T. E., Pope W. M. Natural gas processing with Prism® separators //Environmental progress, 1984, v. 3, no. 3, pp 212-214

7)	UOP LLC, T. Cnop, D. Dortmundt and M.Schott  Continued Development of gas separation membranes for highly sour service , 2008 [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.uop.com/ (дата обращения 20.12.15)

8)	Rufford T. E. et al. The removal of CO 2 and N 2 from natural gas: a review of conventional and emerging process technologies //Journal of Petroleum Science and Engineering, 2012, v. 94, pp 123-154.

9)	Семенова Т.А., Лейтес И.Л. Очистка технологических газов //М.: Химия, 1977

10)	Дытнерский Ю.И. Брыков В.П. Каргаманов Г.Г. Мембранное разделение газов// М.: Химия, 1991

11)	Bernardo P., Drioli E., Golemme G. Membrane gas separation: a review/state of the art //Industrial & Engineering Chemistry Research, 2009,  v. 48, no 10, pp 4638-4663.

12)	Мурин В.И., Кисленко Н.Н. и др. (ред.) Технология переработки природного газа и конденсата. Часть 1//М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002

13)	Хасанов А. С., Сатторов М. О., Ямалетдинова А. А. Технологическое оформление установок аминовой очистки газов //Молодой ученый, 2015, no. 82, С. 225-226.

14)	Набоков С. В., Петкина Н. П. Абсорбенты для очистки газов от Н2S и СО2: опыт и перспективы применения этаноламинов на газоперерабатывающих заводах ОАО «Газпром» // Вести газовой науки, 2015,  no.1, c.3-8.

Явления турбулентного переноса и эффективность физической коагуляции эмульсий в хаотичном насадочном слое

Башаров Марат Миннахматович

Казанский государственный энергетический университет, кандидат технических наук, доцент кафедры технология воды и топлива

Адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51.

Тел.раб. (843) 5194253;

e-mail: tvt_kgeu@mail.ru.

Лаптев Анатолий Григорьевич

Казанский государственный энергетический университет, доктортехнических наук, профессор, зав. кафедрой технология воды и топлива

Адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51.

Тел.раб. (843) 519-42-54;

e-mail: tvt_kgeu@mail.ru

Ключевые слова: эмульсии, коагуляция, хаотичные насадки, структура потока, эффективность переноса.

Рассмотрено применение хаотичного насадочного слоя в качестве физического коагулятора эмульсий (коалестора дисперсной фазы). Насадочный слой может устанавливаться перед входом в зону осаждения пустотельных или тонкослойных отстойников и предназначен для укрупнения капель. Для расчета эффективности коагуляции представлена математическая модель, основанная на применении метода чисел единиц переноса, ячеечной модели и теории турбулентной миграции частиц. Даны уравнения для вычисления коэффициентов скорости турбулентного переноса капель к поверхности насадочного слоя. Получены выражения для расчета длины зоны коагуляции и эффективности процесса. Представлены результаты расчетов эффективности коагуляции от длины слоя насадки при различных числах Рейнольдса.

Библиография

1.Сокол Б.А., Чернышев А.К., Баранов Д.А. Насадки массообменных колонн. // М.: «Галилея-принт», 2009. С 358.

2.Каган А.М., Лаптев А.Г., Пушнов А.С., Фарахов М.И. Контактные насадки промышленных тепломассообменных аппаратов / Под ред. Лаптева А.Г. // Казань: Отечество, 2013. С 454.

3.Рамм В.М. Абсорбция газов // М.: Химия, 1976. С 655.

4.Медников Е.П. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей // М.: Наука,1980. С 176.

5.Сугак Е.В., Войнов Н.А., Николаев Н.А. Очистка газовых выбросов в аппаратах с интенсивными гидродинимическими режимами // Казань: РИЦ «Школа»,1999. С 224.

6.Лаптев А.Г., Башаров М.М., Фарахова А.И. Определение эффективности физической коагуляции тонкодисперсных эмульсий в насадочном слое при турбулентном режиме // Теплоэнергетика, 2013, №9, С. 62-67.

7.Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика // М.: Физматгиз, 1959.С 700.

8.Лаптев А.Г., Фарахов Т.М., Лаптева Е.А. Модели явлений переноса в неупорядоченных насадочных и зернистых слоях // Теоретические основы химической технологии, 2015, Т. 49, №4, С.407-414.

9.Аэров М.Э., Тодес О.М., Наринский Д.А. Аппараты со стационарным зернистым слоем // Л.: Химия, 1979.С 176.

10.Hartland S., Mecklenburgh J., Brit G. Chem. Eng., 1970. v.15, no. 2, рp. 216-219.

11.Фарахов М.И., Лаптев А.Г., Башаров М.М. Модернизация аппаратов очистки жидкостей от дисперсной фазы в нефтехимическом комплексе // Теоретические основы химической технологии, 2015, Т. 49, № 6, С. 132-138.

12.Лаптев А.Г., Башаров М.М. Метод единиц переноса для расчета насадочных газосепараторов аэрозолей // Вестник Казанского технологического университета, 2015, Т.18, №21, С.43-45.

Особенности масштабирования процесса сушки-грануляции в псевдоожиженном слое в условиях принципиальных конструкционных различий натурной и модельной установок

Елеев Юрий Александрович

Место работы: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии  и технологии» (ФГУП «ГосНИИОХТ»)

Адрес: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23

Ученая степень: кандидат технических наук

Должность: ведущий научный сотрудник

e-mail: 2553215@gmail.com

Глухан Елена Николаевна

Место работы: ФГУП «ГосНИИОХТ»

Адрес: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23

Ученая степень: доктор технических наук

Должность: заместитель генерального директора

Казаков Павел Васильевич

Место работы: ФГУП «ГосНИИОХТ»

Адрес: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23

Ученая степень: доктор химических наук

Должность: заместитель генерального директора

Беликов Валерий Александрович

Место работы: ФГУП «ГосНИИОХТ»

Адрес: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23

Ученая степень: кандидат химических наук

Должность: ведущий научный сотрудник

Ключевые слова: сушка; грануляция; масштабирование; расчет; псевдоожиженный слой.

Изучены особенности масштабного переноса процесса сушки-грануляции водных растворов солей в псевдоожиженном слое, с лабораторной установки на промышленную в условиях принципиальных конструкционных различий. Определены критерии масштабирования процесса сушки-грануляции, а именно постоянство значений интервала изменения: размера распыляемых капель, температуры слоя и скорости псевдоожижающего агента. Сформулировано граничное условие масштабного перехода- используемое количество затравочного материала должно обеспечивать нахождение частиц заданного размера в пределах рабочей камеры. На основании выбранных критериев масштабирования, с учетом граничного условия, произведен расчет значений основных параметров промышленного процесса. По результатам экспериментальной проверки показано, что упрощенные методики расчета вполне применимы в условиях принципиальных конструкционных различий натурной и модельной установок и позволяют сократить временные затраты на проведение пуско-наладочных работ.

Библиография

1.Классен П.В., Гришаев И.Г., Шомин И.П. Гранулирование. М.: Химия, 1991. 240 с.

2.Gupta C.K., Sathiyamoorthy D. Fluid Bed Technology in material processing. CRC Press, 1999. 498 p.

3.Rambali B., Baert L., Massart D.L. Scaling up of the fluidized bed granulation process. //International Journal of Pharmaceutics. 2003. Vol. 252. pp. 197–206.

4.Hede P.D., Bach P., Jensen A.D. Top-spray fluid bed coating: Scale-up in terms of relative droplet size and drying force. //Powder Technology. 2008. Vol. 184. pp. 318–332.

5.Dilip M. Parikh. Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology: Second Edition. Taylor & Francis Group, 2005. 624 p.

6.Беликов В.А., Казаков П.В., Глухан Е.Н. и др. Технологические аспекты процесса уничтожения люизита: термохимия гидролиза люизита. //Российский химический журнал. 2010. т. 54 (4). с. 33–58.

7.Елеев Ю.А., Афанасьев В.В., Казаков П.В. и др. Разработка процесса грануляциисолей из реакционных масс, полученных при щелочном гидролизе люизита. //Российский химический журнал. 2010. т. 54 (4). с. 51–53.

8.Richard T., Xiu Xiu Cheng. The scale-up of spray coating processes for granular solids and tablets. //Powder Technology. 2005. Vol. 150. pp. 78–85.

9.Mehta A.M. Scale-up considerations in the fluid bed process for controlled release products. //Pharmaceutical Technology. 1988. Vol. 12. pp. 46–52.

10.Glicksman L.R. Scaling relationships for fluidized beds. //Chemical Engineering Science. 1984. Vol. 39. pp. 1373–1379.

11.Knowlton T.M., Karri S.B.R., Issangya A. Scale-up of fluidized-bed hydrodynamics. //Powder Technology. 2005. Vol. 150. pp. 72–77.

12.Jones D.M. Factors to consider in fluid bed processing //Pharmaceutical Technology. 1985. Vol. 9(4). pp. 50 – 62.

13.Masters K. Spray drying – an Introduction to Principles Operational Practice and Applications. London: Leonard Hill Books, 1972. 668 p.

14.Hoboken N.J. Oral controlled release formulation design and drug delivery: theory to practice. Wiley, 2010. 363 p.

15.Шахова Н.А., Кац В.Е. Расширение неоднородного псевдоожиженного слоя. //Химическая промышленность. 1975. т. 5. с. 375–377.

Исследование реологических свойств многокомпонентных дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой,  полученных по волновой технологии

Касилов Валерий Павлович

к.т.н., ведущий научный сотрудник,  НЦ НВМТ РАН, 119334 Москва, ул. Бардина, д. 4 , тел.  8(499) 135-55-01.

Кислогубова Ольга Николаевна

научный сотрудник, НЦ НВМТ РАН, 119334 Москва, ул. Бардина, д. 4 , тел. 8(499) 135-55-76; e-mail: kobjakovinka@mail.ru

Курменев Денис Валерьевич

научный сотрудник, НЦ НВМТ РАН, 119334 Москва, ул. Бардина, д. 4 , тел. 8(499) 135-35-13

Ключевые слова: дисперсная система, волновая технология, вязкость, дисперсность, реологические свойства.

Приводятся результаты экспериментальных исследований реологических свойств дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой, полученных при помощи волновой технологии. Наряду с ранее продемонстрированным повышением дисперсности, в данной статье показано влияние режима волновой обработки на  реологические свойства конечного продукта. Получены образцы дисперсных систем одинакового состава, реологические свойства которых существенно отличаются друг от друга. При исследовании реологических свойств и структуры полученных композиций  наблюдалась взаимосвязь параметров вязкости и размеров частиц  дисперсной фазы. Результаты могут представлять интерес для   технологий, базирующихся на применении  эмульсий, в части возможности управления дисперсностью  и реологическими свойствами полученных продуктов или полуфабрикатов.

Библиография

1. Ганиев Р.Ф. Волновые машины и технологии. М.: Научно-издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2008.–192 с.

2. Ганиев Р.Ф., Украинский Л.Е. Нелинейная волновая механика и технология. Волновые и колебательные явления в основе высоких технологий.–Изд. 2-е, доп.– М.: Институт компьютерных исследований; Научно-издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2011. –780 с.

3. Ганиев Р.Ф., Ганиев С.Р., Касилов В.П., Пустовгар А.П.

Волновые технологии в инновационном машиностроении.–Изд.3-е, перер. и доп. –  М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. – 108 с.

4. Ганиев Р.Ф., Касилов В.П., Кислогубова О.Н., Курменев Д.В., Пустовгар А.П. Получение тонких эмульсий контролируемого уровня дисперсности волновыми методами. – Проблемы машиностроения и надежности машин №2, 2013. с. 63-68 .

5. Кислогубова О.Н. , Касилов В.П., Малюкова Е.Б., Фомин В.Н., Курменев Д.В.  Исследование волнового воздействия на многокомпонентные эмульсии. - Химическая промышленность сегодня №11, 2013, с. 40-44.

6. Ганиев Р.Ф. Фомин В.Н., Берлин А.А., Малюкова Е.Б., Чукаев А.Г., Беляев Ю.А. К вопросу об устойчивости дисперсных систем. Докл. РАН, 2009, т. 427, № 2, с. 291-295.

7. Кутц Г. Косметические кремы и эмульсии: состав, получение, методы испытаний. М.: Косметика и медицина, 2004. – 267 с.

8. ГОСТ 29188.3-91  Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсий.

9. Микроскопические методы определения размеров частиц дисперсных материалов: учеб. пособие / Н. Н. Гаврилова, В. В. Назаров, О. В. Яровая. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012. – 52 с.

10. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М., Издательство «Химия»,1975. –512с.

11. Матвеенко В.Н., Кирсанов Е.А. Вязкость и структура дисперсных систем – Вестн. Моск. ун-та, сер. 2, Химия, 2011, Т. 52, №4, с. 243-276.

12. Бибик Е.Е.  Реология дисперсных систем. Л., Издательство ЛГУ, 1981. –172с.

13 .  Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии. /Пер. с англ. И.А. Лавыгина; Под ред. В.Г. Куличихина – М.: КолосС, 2003. – 312 с.