Промышленный опыт ректификации 70%-ной фтороводородной кислоты

Волоснев Александр Васильевич, Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», ведущий научный сотрудник Отделения «Ядерные материалы». Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, 33; тел. раб. 8-499-324-8071.

Громов Олег Борисович, Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», кандидат технических наук, начальник Отделения «Ядерные материалы». Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, 33; тел. раб. 8-499-324-8869; факс 8-499-324-5441 (для Громова О.Б.); e-mail: gromov@vniiht.ru; ollgromov@mail.ru

Середенко Виктор Александрович, Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», доктор технических наук, советник директора. Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, 33; тел. раб. 8-499-324-4050.

Скорынин Геннадий Михайлович, Акционерное общество «Производственное объединение “Электрохимический завод”», кандидат технических наук, советник генерального директора по науке, 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1, тел. раб. +7-39169-9–4040; факс +7-39169-3–3347.

Андреев Сергей Александрович, Акционерное общество «Производственное объединение “Электрохимический завод”», начальник производства переработки ОГФУ, 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1, тел. раб. 8-39169-4-9902.

Кулиев Рустам Усманович, Акционерное общество «Производственное объединение “Электрохимический завод”», главный инженер производства переработки ОГФУ, 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1, тел. раб. 8-39169-9-3300.

Долгов Сергей Алексеевич, Акционерное общество «Производственное объединение “Электрохимический завод”», начальник исследовательской лаборатории, 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1, тел. раб. 8-39169-9-3150, факс 8 39169-9-4529.

Точилин Сергей Борисович, Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», директор комбината, 636030, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова, 1, тел. раб. 8-382-354-8523.

Смагин Александр Алексеевич, Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», инженер-исследователь ЦЗЛ, 636030, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова, 1, тел. раб. 8-382-354-3361.

Крутых Виктор Николаевич,  Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», кандидат физико-математических наук, технический директор комбината, 636030, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова, 1, тел. раб. 8-382-354-8523.

Скотнов Александр Сергеевич, Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», инженер-исследователь ЦЗЛ, 636030, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова, 1.

Ключевые слова: обеднённый гексафторид урана, фтороводородная кислота, ректификация, безводный фтороводород, состав, качество.

В АО «ПО ЭХЗ» конверсию обеднённого по изотопу 235U гексафторида урана ведут на установке W-ЭХЗ с получением оксидов урана и 70% фтороводородной кислоты, которую в дальнейшем перерабатывают ректификацией на безводный фтороводород и плавиковую кислоту. Показано, что качество безводного фтороводорода соответствует стандарту. Вследствие сильной коррозии реактора пирогидролиза гексафторида урана при температуре до 930°С в жидких продуктах присутствуют примеси, содержание которых ограничивает использование кислот в ядерно-топливном цикле, но не препятствует применению в других отраслях. Содержание урана в плавиковой кислоте и безводном HF, получаемых на установке W-ЭХЗ, не превышает 5 ppm, и находится на уровне аналогичного показателя продукции ОАО «Галоген».

Библиография

1. Shatalov V.V., Seredenko V.A., Gromov O.B. et al. Depleted uranium hexafluoride – the fluorine source for production of the inorganic and organic compounds. J. Fluor. Chem., v.130, № 1, 2009, pp. 122-126.

2. Волоснев А.В., Громов О.Б., Фролкина В.В., Резникова Т.Е. // Сб. «Материалы Всероссийской НПК, приуроченной к 105-летию со дня рождения Б.В. Громова. Томск, 1-3 октября 2014 г.» Под ред. О.Б. Громова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2014. с. 36.

3. Андриец С.П., Смагин А.А., Гущин А.А. и др. // Сб. «Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции «Фторидные технологии», г. Томск, 25-26 июня 2009 г.» - Томск: ТПУ, 2009, с. 13.

4. Волоснев А.В., Громов О.Б., Медведев М.В. и др., Способ получения безводного фтороводорода и плавиковой кислоты. Патент РФ № 2447013, 2012.

5. Волоснев А.В., Громов О.Б., Середенко В.А. и др. Оптимальный конструкционный материал реактора для фторирования оксидов урана газообразным фторидом водорода. Атомная энергия, т. 114, № 5, 2013, сс. 285-288.

6. Громов Б.В. Введение в химическую технологию урана. // М.: Атомиздат, 1978, сс. 32, 33.

Особенности определения фазового состава комплексных минеральных удобрений

Кочетова Инна Маратовна

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова» (АО «НИУИФ»), научный  сотрудник; e-mail:  inna_kocetova@mail.ru

Соколов  Валерий  Васильевич

Акционерное общество  «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова» (АО «НИУИФ»), к.т.н.,  начальник  отдела  качества  и сертификации АО «НИУИФ»

Михайличенко Анатолий Игнатьевич, д. х. н., профессор, РХТУ (МХТИ) им. Д.И. Менделеева: e-mail: mikhayl@muctr.ru

Бахвалов Алексей Сергеевич АО «Научные приборы»,  к.ф.-м.н., ведущий специалист

Адрес: Санкт-Петербург, 198095, Ул. Маршала Говорова, 52 
‎тел.: 8-812-31-31-555 (доб. 419); факс: +7 (812) 252-10-03; e-mail: bakhvalov@sinstr.ru

Бахвалова Елена Вячеславовна

АО «Научные приборы», к. х. н., ведущий специалист

Адрес: Санкт-Петербург, 198095, Ул. Маршала Говорова, 52 
‎тел.: 8-812-31-31-555 (доб. 418); факс: +7 (812) 252-10-03; e-mail: bakhvalova@sinstr.ru

Ключевые слова: сложные минеральные удобрения, рентгенофазовый анализ, твердофазные реакции, микротомография, рентгенофлуоресцентный микроанализ.

Работа посвящена исследованию фазового состава и структуры гранул сложных минеральных удобрений. Современные неразрушающие методы анализа, такие как микротомография и рентгенофлуоресцентный микроанализ, позволяют более детально исследовать структуру гранул удобрений и проверить предположение о протекании твердофазных реакций в них.

Исследование структуры и фазового состава гранул NPK удобрения марки 15:15:15 проводилось с помощью рентгеновского микротомографа SkyScan 1172 (Bruker), сканирующего электронного микроскопа  TM-3030  (HITACHI) с EDS – системой Quantax-70 (Bruker) и рентгенофлуоресцентного микроскопа-микрозонда РАМ-30µ (АО «Научные приборы») Полученные данные не позволяют подтвердить предположение о протекании конверсионных реакций в гранулах в значительных масштабах.

Библиография

1.	Кувшинников И.М. Минеральные удобрения  и соли. Свойства и способы их улучшения //М.: Химия, 1987.

2.	Vonk C.G, Heck H.G., Pijpers A.P.. Quantitative X-Ray analysis of crystalline components in fertilizers. // New Developments in Phosphate Fertilizer Technology, Proceedings of the 1976 Technical Conference of ISMA LTD, Netherlands, 1976

3.	Бушуев Н.Н. и др. Исследование фазового состава азотно-фосфорно-калийных удобрений марок (NРК) марок 8:24:24, 10:20:20, 15:15:15. // Мир серы, N, Р и К. 2012 г., вып.2,  стр.12-19.

4.	Бушуев Н.Н., Норов А.М., Лобачева М.П. и др. Фазовый состав азотно-фосфорно-калийного удобрения марки NРК 8:24:24 и сульфоаммофоса марки NP+S 15:36+9 производства ООО «Балаковские минеральные удобрения» // Мир серы, N, Р и К, 2011, вып. 4,  стр. 16-23.

5.	Gavin M. Walker, T. Ronald A. Magee, Clive R Holland. Cakink processes in granular NPK fertilizers. // Ind. Eng. Chem. Res., 1998, 37, 435-438

6.	Кузнецова Г.Л. Качественный рентгеновский анализ. // Иркутск: ИГУ, 2005.

7.	Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. // М.: МГУ, 1976.

8.	Eric N. Landis, Denis T. Keane. X-ray microtomography. // Materials Characterization, 2010, Vol. 61. Issue 12, p. 1305-1316.

9.	Кочетова И.М. и др. Методы исследования структуры гранул минеральных удобрений. // Материалы семинара «Роль аналитических служб в обеспечении качества минеральных удобрений и серной кислоты», Москва,  НИУИФ, 2015.

10.	 B. Scruggs, M. Haaske, L. Herczeg, J. Nicolosi. XRF mapping: new tools for distribution analysis. // Advances in X-ray Analysis. 2000, V. 42, p. 19-25.

11.	Бахвалов А.С., Волков П.Г., Чижова Е.В. Получение непрерывного распределения элементов методом рентгенофлуоресцентного микроанализа. // В мире научных открытий. 2010. № 2 (08). Ч. 3. С. 19-20.

12.	Чижова Е.В. Моделирование работы рентгенофлуоресцентного микроанализатора, оценка аналитических и метрологических параметров // Научное приборостроение. 2012. т. 22, № 2. С. 55-65.

Ресурсосберегающая технология химического никелирования

Винокуров Евгений Геннадьевич, руководитель Научно-образовательного центра перспективных материалов и технологий РХТУ им.Д.И. Менделеева, доктор химических наук, профессор. Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9;  e-mail: vin-62@mail.ru.

Скопинцев Владимир Дмитриевич, главный специалист Научно-образовательного центра перспективных материалов и технологий РХТУ им.Д.И. Менделеева, кандидат технических наук, старший научный сотрудник; e-mail: scopintsev@yandex.ru.

Невмятуллина Хадия Абдрахмановна, научный сотрудник Научно-образовательного центра перспективных материалов и технологий РХТУ им.Д.И. Менделеева, кандидат технических наук; e-mail: knevm@mail.ru.

Моргунов Андрей Владимирович, ассистент кафедры физической, коллоидной и органической химии РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, кандидат технических наук. Адрес: 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49; e-mail: morgunovand@mail.ru.

Ключевые слова: химическое никелирование, сплав никель-медь-фосфор, скорость осаждения, стабильный раствор.

Введение в электролит химического никелирования гшицина и малоновой кислоты в качестве лигандов и ионов Pb2+ и Cu2+ в качестве стабилизаторов повышает стабильность раствора, продолжительность его использования и скорость осаждения покрытий. Проведенные эксперименты позволяют разработать стабильный раствор для получения никель-фосфорных покрытий, легированных медью, с высокой производительностью. Опробованные методики периодического и непрерывного корректирования электролита и удаления накапливающихся компонентов позволяют поддерживать оптимальный состав раствора при длительном использовании и снизить удельный расход реактивов на осаждение покрытий.

Библиография

1.	Горбунова К.М., Иванов М.В.  Химические методы осаждения металлов (химическое никелирование и кобальтирование). // В кн.: Гальванотехника: Под ред. А.М. Гинберга . – М.: Металлургия. 1987. - С.365-401.

2. Норкус П.К., Маркявичене Р.М. Раздельное титриметрическое определение гипофосфита и фосфита // Журнал аналитической химии. – 1967, т.22, №10 – С.1527 – 1530.

3. Котик Ф.И. Ускоренный контроль электролитов, растворов и расплавов. // М. – Машиностроение. – 1978. – С. 102.

4. ГОСТ 9.305–84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий. – 1985. - Издательство стандартов.

5. Моргунов А.В., Скопинцев В.Д. Осаждение химических никель-медь-фосфорных покрытий с пониженным содержанием меди // Гальванотехника и обработка поверхности. – 2008. – Т. ΧVI, №3. - С.30-34.

6. Винокуров Е.Г., Жигунов Ф.Н., Моргунов А.В., Скопинцев В.Д. Осаждение химических покрытий никель-фосфор и никель-фосфор-медь из глицинатных растворов // Гальванотехника и обработка поверхности. – 2015, т.XXIII, №3. - С.40 – 46.

7. Гокжаев М.Б., Моргунов А.В., Скопинцев В.Д. Оптимизация состава раствора для получения химических никель-медь-фосфорных покрытий // Неорганические материалы. - 2008, №12. - С.1461-1463.

Теоретическая оптимизация каталитических процессов на основе экономических критериев

Коледин Сергей Николаевич

Институт нефтехимии и катализа РАН, аспирант

Адрес: 450075, РФ, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 141;

e-mail: koledinsrg@gmail.com

Коледина Камила Феликсовна

Институт нефтехимии и катализа РАН, научный сотрудник

Уфимский государственный нефтяной технический университет, доцент

Адрес: 450075, РФ, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 141;

e-mail: koledinakamila@mail.ru

Губайдуллин Ирек Марсович

Институт нефтехимии и катализа РАН, старший научный сотрудник

Уфимский государственный нефтяной технический университет, профессор

Адрес: 450075, РФ, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 141;

e-mail: irekmars@mail.ru

Спивак Семен Израилевич

Институт нефтехимии и катализа РАН, зав. лабораторией математической химии,  Башкирский государственный университет, профессор, зав. кафедрой математического моделирования

Адрес: 450075, РФ, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 141;

e-mail: semen.spivak@mail.ru

Ключевые слова: теоретическая оптимизация, экономические критерии, кинетическая модель, реакция спиртов с диметилкарбонатом, зеленая химия.

Разработана кинетическая модель каталитической реакции спиртов с диметилкарбонатом, определены константы скоростей и энергии активации стадий. Проведен анализ значений кинетических параметров для экспериментов с различной начальной концентрацией катализатора. Поставлена задача оптимизации процесса по экономическим критериям. В качестве критериев рассмотрены производительность и рентабельность процесса. Проведены расчеты и определены условия для достижения экстремальных значений показателей. Показано, что при максимально возможной конверсии исходного реагента не достигается экономически оптимальное решение. Расчетные исследования зависимости критериев оптимальности от параметров процесса позволили определить оптимальные условия достижения максимальной производительности и рентабельности в исследованном диапазоне параметров.

Библиография

1.	Слинько М. Г. История развития математического моделирования каталитических процессов и реакторов.//Теоретические основы химической технологии, 2007, том 41, № 1, С. 16-34.

2.	Слинько М.Г. Основы и принципы математического моделирования каталитических процессов. // Новосибирск: ИК СО РАН, 2004.

3.	Бояринов А.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии. // М., «Химия», 1975 г.

4.	Быков В.И. Прямые и обратные задачи в химической кинетике.// Новосибирск: Наука, 1993.

5.	Голованчиков А.Б., Дулькина Н.А., Аристова Ю.В.  Математическое моделирование химического реактора с различными структурами потоков по исходному компоненту и продукту реакции // Химическая промышленность сегодня, 2014, №9, С. 28-34

6.	Писарев М.О., Долганов И.М., Ивашкина Е.Н., Дмитриев А.Ю. Повышение эффективности работы аппаратов технологической установки низкотемпературной сепарации газа с применением имитационной динамической модели // Химическая промышленность сегодня, 2016, №5, С. 45-56

7.	Mustafina S., Mikhailova T., Mustafin T. Optimal parameters of the α-methylstyrene oligomerization reaction in the presence of a zeolite catalyst.//

International Journal of Chemical Sciences, 2015, T. 13, № 2, pp. 1071-1075.

8.	Жуков Д.Ю. Моделирование и оптимизация процесса сорбционного извлечения марганца из осадка, содержащего карбонат марганца. // Химическая промышленность сегодня, 2015, № 6, С. 18-25.

9.	Хуснутдинов Р.И., Щаднева Н.А., Маякова Ю.Ю. Синтез алкилметиловых эфиров и алкилметилкарбонатов при взаимодействии спиртов с диметилкарбонатом в присутствии комплексов W и Co.//Журнал органической химии, 2014, том 50, вып. 6, С. 808-813.

10.	Tundo P. New developments in dimethylcarbonate chemistry // Pure and Applied Chemistry, 2001, V.73, P. 1117-1120.

11.	Коледина К. Ф., Губайдуллин И. М. Кинетика и механизм каталитических реакций гидроалюминирования олефинов алюминийорганическими соединениями. // Журнал физической химии, 2016, том 90, № 5, С. 673–680.

12.	Коледин С.Н., Коледина К.Ф. Планирование экономически оптимального химического эксперимента на основе кинетической модели каталитической реакции взаимодействия спиртов с диметилкарбонатом.// Журнал Средневолжского математического общества, 2015, том 17, № 2, С. 43-50.

13.	Manish Kaushika, Ayodhya Singhb, Munesh Kumara. The chemistry	 of group‐VIb metal carbonyls.// European	Journal	of Chemistry, 3(3), 2012,  pp.367‐394.

14.	Коледина К.Ф., Губайдуллин И.М. Программный комплекс для решения обратных задач химической кинетики и его реализация в виде виртуального испытательного стенда.// Наука и образование: Научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013, № 7, С. 385-398.

15.	Turanyi T, Nagy T, Zsely IGy, Cserhati M, Varga T, Szabo BT, Sedyo I, Kiss PT, Zempleni A, Curran HJ Determination of rate parameters based on both direct and indirect measurements // International Journal of Chemical Kinetics, 2012, 44 (5), P. 284-302

16.	Альшин  А. Б., Альшина А. Е., Калиткин Н. Н., Корягина А. Б. Схемы Розенброка с комплексными коэффициентами для жестких и дифференциально-алгебраических систем.//Журнал вычислительной математики и математической физики, 2006, том 46, № 8, С. 1392–1414.

17.	Gubaydullin I.M., Koledina K.F., Sayfullina L.V. Mathematical Modeling of Induction Period of the Olefins Hydroalumination Reaction by Diisobutylaluminiumchloride Catalyzed with Cp2ZrCl.//Engineering Journal, 2014, T. 18, № 1, P. 13.

18.	Goldberg D.E.  Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning //  Addison-Wesley, USA, 1989.

19.	Новичкова А.В., Бобренёва Ю.О., Губайдуллин И.М., Коледина К.Ф. Программа расчета интервалов неопределенности кинетических параметров «INTKIN». Свидетельство о регистрации электронного ресурса № 19951 от 24 февраля 2014 г. А.с. 19951 РФ // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование, 2014, том 1, № 2 (57), С. 52.

20.	Губайдуллин И. М., Коледина К.Ф., Линд Ю. Б. Современные технологии высокопроизводительных вычислений при моделировании детального механизма реакции каталитического гидроалюминирования олефинов. // Наука и образование: Научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011, № 6 , С. 10.

21.	Губайдуллин И.М., Коледина К.Ф., Спивак С.И. Cтруктурная и параметрическая идентификация кинетических моделей химических реакций с участием металлоорганических соединений на основе информационно-вычислительной аналитической системы.//Химическая промышленность сегодня, 2014, № 11, C. 18-27.

22.	Nurislamova L. F.,  Gubaydullin I. M., Koledina K.F. Kinetic model of isolated reactions of the catalytic hydroalumination of olefins.// Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2015, volume 116, issue 1, pp. 79-93.

23.	Крамерс Х., Вестретерп К. Химические реакторы. Расчет и управление ими. // М., «Химия», 1967, C.264.

Лабораторные исследования и опытно-промышленные испытания теплообменников для нагрева растворяющих щелоков

Калишук Дмитрий Григорьевич

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), доцент кафедры процессов и аппаратов химических производств (ПиАХП), кандидат технических наук

Адрес: 220006 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а;

тел. раб. +375(17)226-00-39;

e-mail: kalishdz@belstu.by

Саевич Николай Петрович

БГТУ, доцент кафедры ПиАХП, кандидат технических наук

Адрес: 220006 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а;

e-mail: saevichm@belstu.by

Левданский Александр Эдуардович

БГТУ, зав. кафедрой ПиАХП, доктор технических наук

Адрес: 220006 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а;

e-mail: alex_levdansky@belstu.by

Чиркун Дмитрий Иванович

БГТУ, старший преподаватель кафедры ПиАХП, кандидат технических наук

Адрес: 220006 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а ;

e-mail: chirkund@gmail.com

Опимах Евгений Владимирович

БГТУ, аспирант кафедры ПиАХП,

Адрес: 220006 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а ;

e-mail: opimah.evgenij@belstu.by

Ключевые слова: теплообменник, смешение, острый пар, струйный аппарат, жидкость, растворяющий щелок, хлорид калия.

В статье обоснована возможность применения струйных теплообменников смешения для стабилизации температурного режима в растворителе сильвинитовой руды. Проанализированы различные конструкции струйных теплообменников и выявлены наиболее подходящие для эксплуатации в технологии калийных удобрений. Созданы лабораторные установки для исследования циркуляционного и емкостного струйных теплообменников, дано краткое описание исследованных модификаций аппаратов. Приведены результаты экспериментальных исследований и обработки опытных данных, а также их анализ. Изложены данные о теплотехнических характеристиках и режимах работы испытанных моделей. Доказана возможность применения аппарата, разработанного на основе результатов лабораторных исследований, для нагрева среды в растворителе сильвинитовой руды и стабилизации его температурного режима. Показаны результаты опытно-промышленных испытаний струйного теплообменника «пар – жидкость» на стадии растворения.

Библиография

1.	Печковский В.В. Технология калийных удобрений. // Минск: Вышэйш. школа, 1968. С 264.

2.	Аксельруд Г.А., Молчанов А.Д. Растворение твердых веществ. // М.: Химия, 1977. С 272.

3.	Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. // М.: Альянс, 2004. С 753.

4.	Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника: Учеб. для вузов. // М.: Высш. шк., 2000. C 671.

5.	Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. // М.: Энергоатомиздат, 1981. C 415.

6.	Ермолов В.Ф., Пермяков В.А., Ефимочкин Г.И., Вербицкий В.Л. Смешивающие подогреватели паровых турбин. // М.: Энергоиздат, 1982. C 208.

7.	Таубман Е.И., Горнев В.А., Мельцер В.Л. и др. Контактные теплообменники. // М.: Химия, 1988 C 256.

8.	Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. // М.: Энергоатомиздат, 1989. C 352.

9.	Цегельский В.Г. Двухфазные струйные аппараты. // М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. C 408.

10.	Соснин Ю.П. Контактные водонагреватели. // М.: Стройиздат, 1974. C 359.

11.	Белевич А.И., Крупцев А.В., Малофеев В.А. О применении паровых инжекторов в теплоснабжении. // Энергетик, 2001, №11. с. 20–22.

12.	Недугов А.Ф., Куркулов М.А. Водоструйный паровой эжектор с камерой предварительного смешения. // Промышленная энергетика, 2007, №1. с. 20–23.

13.	Обзорный каталог продукции Spirax Sarco. (www. Spiraxsarco.com/ru).

Автоматизированное проектирование обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками

Кохов Тимур Александрович, АО «Гипрогазоочистка», инженер 1-й категории департамента САПР, 105203 Москва, ул. Первомайская, д. 126, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, аспирант; тел. (495) 231-30-52 (доб. 4851); e-mail: tkohov@ggo.ru.

## Ключевые слова: технологический трубопровод, тепловой (обогревающий) спутник (теплоспутник), контур обогрева, Автоматизированная Информационная Система (АИС), Система автоматизированного проектирования (САПР), Программный комплекс, 3D-проектирование, AVEVA Engineering, AVEVA PDMS, Изоляция.

В настоящее время в 70% случаев промышленные объекты до сих пор обогреваются паром. Системы парообогрева с успехом применяются во всем мире для повышения эффективности в нефтехимической, перерабатывающей промышленности, на электростанциях и в других стратегических отраслях. Решения парового обогрева предназначено для вырабатывания и поддержания для любых температурных режимов от защиты от замерзания до управления высокотемпературными процессами.  Преимущество разработанного подхода реализации программ для расчета и проектирования обогрева технологических трубопроводов перед имеющимися системами заключается в том, что они интегрированы в систему автоматизированного проектирования AVEVA PDMS, систему управления проектными данными AVEVA Engineering и синхронизированы с программой для расчета проектирования теплоизоляционных конструкций «Изоляция».

Библиография

1.	Магалиф В.Я., Иткина Д.М., Корельштейн Л.Б. Монтажное проектирование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, Москва, Навигатор, 2010 – 344 с.

2.	Хижняков С. В.  Практические расчеты тепловой изоляции (для промышленного оборудования и трубопроводов), Москва, ЭНЕРГИЯ, 1976 – 145 с.

3.	Миркин А.З., Усиньш В.В. Трубопроводные системы: Справ. Изд. – Москва, Химия, 1991 – 256 с.

4.	Гурьев В. В., Жолудов В. С., Петров-Денисов В. Г. Тепловая изоляция в промышленности. Теория и расчёт, Москва, Стройиздат, 2003 – 416 с.

5.	J. PHILLIP ELLENBERGER. Piping and Pipeline Calculations Manual Construction, Design Fabrication and Examination. Second Edition. USA, Elsevier, 2014 – 398 p.

6.	Mohinder L. Nayyar. Piping handbook. 7th ed., USA, McGraw-Hill, 2000 – 2482 p.

7.	Thermon Manufacturing Company | The Heat Tracing Specialist (http://www.thermon.ru/).

8.	Luke M.A., Mizerls K.K., "Comparison of steam and heating plant at work», Oil and Gas Journal, November 1977, p. 64-73.

9.	Гартман Т. Н., Советин Ф. С., Новикова Д. К. Разработка компьютерной модели многостадийного производства метанола из природного газа. Химическая промышленность сегодня № 3, 2012, стр. 45-53.

10.	 Боровкова Е. А., Советин Ф. С., Рамазанова А. А., Гартман Т. Н. Разработка энергосберегающей подсистемы ректификации в производстве ароматических углеводородов из лёгких алканов. Химическая промышленность сегодня № 8, 2015, стр. 39-50.

11.	Стандарт организаций. СТО ИПН/НТП 17-02-2010. Обогревающие спутники технологических трубопроводов. Основные положения по проектированию. Москва, 2010 – 21 с.

12.	ВСН 2-82. Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности, Москва, Минхимпром, 1982 – 25 с.

13.	Т-ТТ-06-85. Альбом чертежей внутреннего типажа. Спутники технологических трубопроводов, 1985 – 48 с.

14.	ВСН 168-76/ММСС СССР. Инструкция по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками, Москва, 1978 – 89 с.

15.	Кохов Т.А., Гартман Т.Н., Корельштейн Л.Б. «Программный комплекс проектирования обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками для систем автоматизированного проектирования». Программные продукты и системы № 4 (112), 2015, Тверь. С. 244–248.

16.	Расчет и выбор тепловой изоляции трубопроводов и оборудования. Руководство пользователя. Москва, 2014 – 280 с.

Теоретико-экспериментальный метод оценки параметров территориального загрязнения атмосферы объектами химической промышленности

Кантюков Рафкат Абдулхаевич, к.т.н., генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя д. 41), телефон (раб) 8(843)2726002; e-mail: info@tattg.gazprom.ru

Мешалкин Валерий Павлович, д.т.н., профессор, директор МИ-ЛРТИ, заведующий кафедрой Логистики и экономической информатики МХТИ им. Д.И. Менделеева, тел. 8(499)9788923, факс: 8(499)9783164; e-mail: clogist@

Панарин Владимир Михайлович, д.т.н., профессор, Генеральный директор ООО «Патент при тульском государственном университете» (300012, г. Тула, пр. Ленина,  92), тел. 8(4872)353550; e-mail: panarin-tsu@yandex.ru

Горюнкова Анна Александровна, д.т.н., доцент кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского государственного университета (300012, г. Тула, пр. Ленина,  92), тел. 8(4872)353760; e-mail: anna_zuykova@rambler.ru

Кантюков Рафаэль Рафкатович, к.т.н.,  заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Казань» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя д. 41), тел. (раб) 8(843)2728382;  e-mail: r-kantyukov@tattg.gazprom.ru,

Гришаков Кирилл Владимирович, аспирант кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского государственного университета (300012, г.Тула, пр. Ленина, 92), телефон: 8(4872)353760;

e-mail: grishakoff.kirill@yandex.ru

Ключевые слова: автоматизированная система, экологический мониторинг, загрязнение атмосферы, окружающая среда.

Предлагается теоретико-экспериментальный метод, который решает задачу применения той или иной математической модели для моделирования процессов рассеяния ЗВ в приземном слое атмосферы с целью уменьшения погрешности получаемых результатов и правильного применения методов математического моделирования для конкретных условий заданной территории промышленно развитого региона. Метод основан на интегральной оценке рассогласования полученных значений концентраций экспериментальным путем (путем замеров)  и путем моделирования процессов, происходящих в атмосфере. Предложенный  метод и алгоритм его реализации позволит принимать эффективные меры по нормированию выбросов промышленных предприятий на территории региона и сформировать подсистему принятия управленческих решений в области охраны атмосферного воздуха.

Библиография

1. Мешалкин В.П.,  Бутусов О.Б., Смотрич С.А., Сельский Б.Е. Информационная система для экологического зонирования воздушного бассейна в условиях городской застройки // Химическая промышленность. – 1997. – № 4. – C. 263-269.

2. Мешалкин В.П., Бутусов О.Б., Сельский Б.Е., Смотрич С.А., Степанов А.М. Компьютерное моделирование распространения газовых выбросов химических предприятий с учетом обтекания техногенного препятствия // Теоретические основы химической технологии. – 1999. – T. 33, № 1. – C. 79-86.

3. Панарин В.М., Горюнкова А.А. Автоматизированная система сбора и анализа экологической информации о загрязнении атмосферного воздуха // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2013. – № 1 (Январь). – С. 9-11.

4. Кантюков Р.А., Мешалкин В.П., Панарин В.М., Горюнкова А.А., Гимранов Р.К., Рыженков И.В., Кантюков Р.Р. Информационно-измерительная система управления территориально-удаленными объектами в газотранспортном хозяйстве // Прикладная информатика. – 2015 г. – Т. 10, № 3(57). – С. 51-62.

5. Мешалкин В.П., Панарин В.М., Горюнкова А.А. Компьютерное моделирование загрязнения атмосферы при разрыве газопроводов // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». – 2015. – №1. – С. 307-325.

6. Кантюков Р.А., Гимранов Р.К., Рыженков И.В., Кантюков Р.Р., Мешалкин В.П. Автоматизация системы мониторинга состояния окружающей среды // Химическая промышленность сегодня. - 2015. – №3. – С. 25-32.